Справочный лист комплекта бескорпусных монолитных интегральных схем на нитриде галлия для диапазона частот 32-36 ГГц

В 2018 году ИСВЧПЭ РАН завершил опытно-конструкторскую работу «Разработка комплекта бескорпусных монолитных интегральных схем 8-и миллиметрового диапазона длин волн», по заказу Минпромторга России.

Были разработаны следующие монолитные интегральные схемы (МИС):

- малошумящий усилитель 5411УВ03Н (АЕНВ.431130.317ТУ);

- двойной балансный смеситель 5411МС01Н (АЕНВ.431320.318ТУ);

- генератор управляемый напряжением 5411ММ01Н (АЕНВ.431110.319ТУ);

- усилитель промежуточной частоты 5411УР01Н (АЕНВ.431130.320ТУ).

Конструктивно монолитные интегральные схемы выполнены в виде кристаллов на основе нитрида галлия (AlGaN/GaN) на подложке сапфира для диапазона частот 32-36 ГГц в бескорпусном исполнении.

МИС предназначены для применения в составе герметизированной аппаратуры, обеспечивающей их защиту от воздействия влаги, пыли, соляного тумана, плесневых грибов, инея, агрессивных испытательных сред заполнения.

Габаритные и установочные размеры малошумящего усилителя 5411УВ03Н

Габаритные и установочные размеры двойного балансного смесителя 5411МС01Н

Габаритные и установочные размеры генератора управляемого напряжением 5411ММ01Н

Габаритные и установочные размеры  усилителя промежуточной частоты 5411УР01Н

Электрические параметры

| Наименование параметра, единица измерения | Норма параметра |
| --- | --- |
|  | не менее | номинал | не более |
| малошумящий усилитель 5411УВ03Н |
| Коэффициент шума, дБ | - | - | 7 |
| Коэффициент передачи, дБ | 18 | - | 25 |
| Верхняя граница линейности амплитудной характеристики (по уменьшению коэффициента передачи на 1 дБ) на выходе, мВт | 4 | - | - |
| КСВН входа | - | - | 2 |
| КСВН выхода | - | - | 2 |
| Ток потребления от источника положительной полярности, мА | - | - | 110 |
| Ток потребления от источника отрицательной полярности, мА | - | - | 5 |
| двойной балансный смеситель 5411МС01Н |
| Рабочий диапазон частот выходных сигналов, МГц | 100 | - | 2100 |
| Коэффициент преобразования, дБ | минус 10 | - | - |
| Верхняя граница линейности амплитудной характеристики (по уменьшению коэффициента передачи на 1 дБ) на входе, мВт | 4 | - | - |
| Подавление зеркального канала приёма, дБ | 25 | - | - |
| Развязка сигнал-гетеродин, дБ | 30 | - | - |
| Развязка гетеродин-ПЧ, дБ | 20 | - | - |
| Развязка сигнал-ПЧ, дБ | 20 | - | - |
| Мощность гетеродина, мВт | - | - | 40 |
| КСВН входа сигнала | - | - | 2 |
| КСВН входа гетеродина | - | - | 2 |
| КСВН выхода ПЧ | - | - | 2 |
| Ток потребления от источника отрицательной полярности, мА | - | - | 5 |
| генератор управляемый напряжением 5411ММ01Н |
| Рабочий диапазон частот выходных сигналов, ГГц | 32 | 34 | 36 |
| Выходная мощность, мВт | 40 | - | - |
| Диапазон перестройки частоты, ГГц | 0,5 | - | - |
| Диапазон управляющего напряжения, В | 0 | - | 5 |
| Ток потребления от источника положительной полярности, мА | - | - | 110 |
| Ток потребления от источника отрицательной полярности, мА | - | - | 5 |
| усилитель промежуточной частоты 5411УР01Н |
| Рабочий диапазон частот входных сигналов, МГц | 100 | - | 2100 |
| Коэффициент усиления, дБ | 20 | - | - |
| Коэффициент шума, дБ | - | - | 3,5 |
| Верхняя граница линейности амплитудной характеристики (по уменьшению коэффициента передачи на 1 дБ) на выходе, мВт | 20 | - | - |
| Ток потребления от источника положительной полярности, мА | - | - | 150 |
| Ток потребления от источника отрицательной полярности, мА | - | - | 10 |

Функциональные характеристики

| Наименование характеристики, единица измерения | Значение характеристики |
| --- | --- |
| малошумящий усилитель 5411УВ03Н |
| Коэффициент шума, не более, дБ | 7 |
| Коэффициент передачи, дБ | 18-25 |
| Напряжение питания положительной полярности, В | от 6 до 15 |
| Напряжение питания отрицательной полярности (смещение на затворах), не менее, В | минус 5 |
| двойной балансный смеситель 5411МС01Н |
| Рабочий диапазон частот выходных сигналов, МГц | 100-2100 |
| Коэффициент преобразования, дБ, не менее | минус 10 |
| Напряжение питания отрицательной полярности (смещение на затворах), В, не менее | минус 5 |
| генератор управляемый напряжением 5411ММ01Н |
| Рабочий диапазон частот выходных сигналов, ГГц | 32-36 |
| Выходная мощность, мВт, не менее | 40 |
| Диапазон перестройки частоты, ГГц, не менее | 0,5 |
| Напряжение питания положительной полярности, В | от 6 до 15 |
| Напряжение питания отрицательной полярности (смещение на затворах), не менее, В | минус 5 |
| усилитель промежуточной частоты 5411УР01Н |
| Рабочий диапазон частот входных сигналов, МГц | 100-2100 |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 20 |
| Напряжение питания положительной полярности, В | 6-9 |
| Напряжение питания отрицательной полярности (смещение на затворах), В, не менее | минус 5 |

Стойкость к внешним воздействующим факторам

| Наименование воздействующего фактора | Значение характеристики фактора |
| --- | --- |
| Механический удар одиночного действия: Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) Длительность воздействия, мс | 15000 (1500) 0,1-2,0 |
| Повышенная температура среды: Максимальное значение при эксплуатации, ᵒС | 85 |
| Пониженная температура среды: Минимальное значение при эксплуатации, ᵒС Минимальное значение при транспортировании и хранении, ᵒС | минус 60 минус 60 |
| Изменение температуры среды: Диапазон изменения температуры среды, ᵒС | от минус 60 до плюс 85 |
| Специальные факторы: |  |
| 7.И1 | 3УС |
| 7.И6, 7.И7 | 3УС |
| 7.К1, 7.К4 | 0,1*1К |
| 7.К12 | 40 МэВ*см2/мг |

Требования безотказности

Гамма-процентная наработка до отказа Тγ изделий при γ = 95 % в режимах и условиях, установленных в настоящем требовании к техническим характеристикам, должна быть не менее 20 000 ч в пределах срока службы Тсл 25 лет.

Требования сохраняемости

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ изделий при γ = 95 % при хранении в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 25 лет.

Указания по эксплуатации

При проектировании микросборок предусмотреть размещение в непосредственной близости от МИС керамических блокировочных конденсаторов 1,0 мкФ и 0,01 мкФ по цепям питания. Для защиты цепей смещения (питание отрицательной полярности) рекомендуется установить однонаправленные TVS-диоды напряжением срабатывания не более 10 В.

При работе с МИС и при их монтаже необходимо предусматривать защиту от воздействия статического электричества.

При работе с МИС не допускается касание незащищенными руками, твердым инструментом и другими предметами. МИС следует брать вакуумным пинцетом.

При монтаже МИС в микросборках необходимо выполнение следующих условий:

- кристалл МИС устанавливается на СВЧ печатную плату с имерсионным золочением или иной золоченный носитель. Перед установкой провести промывку платы в ультразвуковой ванне в течение 5 мин.;

- монтаж МИС должен осуществляться методом наклейки, способ монтажа кристалла - прямой. При наклейке следует использовать клей 
ЭЧЭ-С ЫУО.028.052ТУ. Допустима температура при наклейке 175 °С, время выдержки – 2 часа;

- присоединение выводов к контактным площадкам производится методом термоультразвуковой сварки. В качестве выводов должна применяться золотая проволока марки Зл ПД 2,5 ТУ 48-1-415-77 или Зл 999,9 
ТУ 48-1-353-86;

- разварку проводников к контактным площадкам осуществлять согласно чертежу общего вида;

- выводы после сварки не должны касаться структуры МИС и боковых ребер МИС;

- не допускается смещение сварных точек, так как это может привести к замыканию или разрушению элементов схемы;

- не допускается сильное натяжение и провисание выводов;

- не допускается разрыв (пережатие) вывода на месте сварки.

В случае использования части МИС из общей упаковки, неиспользованные МИС должны быть повторно упакованы в тару с сохранением ее защитных свойств.

МИС после снятия с эксплуатации (аппаратуры в которую входят МИС) подлежат утилизации в порядке и методами, устанавливаемыми в контракте на поставку.