Справочный лист комплекта бескорпусных монолитных интегральных схем на нитриде галлия для диапазона частот 57-64 ГГц

В 2015 году ИСВЧПЭ РАН завершил опытно-конструкторскую работу «Разработка комплекта монолитных интегральных схем 5 мм диапазона длин волн», по заказу Минпромторга России.

Были разработаны следующие монолитные интегральные схемы (МИС):

- малошумящие усилители без антенны 5411УВ01Н и интегрированный с антенной на одном кристалле 5411УВ01АН (АЕНВ.431130.293ТУ);

- усилители мощности без антенны 5411УВ02Н и интегрированный с антенной на одном кристалле 5411УВ02АН (АЕНВ.431120.294ТУ);

- преобразователь сигнала в составе: смесителя, гетеродина, усилителя промежуточный частоты на одном кристалле 5411НС01Н (АЕНВ.431320.295ТУ).

Конструктивно монолитные интегральные схемы выполнены в виде кристаллов со структурами на основе нитрида галлия (AlGaN/GaN) на подложке сапфира для диапазона частот 57 - 64 ГГц в бескорпусном исполнении.

МИС предназначены для применения в составе герметизированной аппаратуры, обеспечивающей их защиту от воздействия влаги, пыли, соляного тумана, плесневых грибов, инея, агрессивных испытательных сред заполнения.

Габаритный чертеж МИС малошумящего усилителя 5411УВ01Н

Габаритный чертеж МИС малошумящего усилителя с антенной 5411УВ01АН

Габаритный чертеж МИС усилителя мощности 5411УВ02Н

Габаритный чертеж МИС усилителя мощности с антенной 5411УВ02АН

Габаритный чертеж МИС преобразователя сигнала

Электрические параметры МИС приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Электрические параметры МИС при приемке и поставке

| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- |
| Малошумящий усилитель |
| Коэффициент шума, дБ | не более 6,5 |
| Коэффициент передачи, дБ | не менее 16 |
| КСВН входа и выхода | не более 2 |
| Ток потребления, мА | не более 100 |
| Усилитель мощности |
| Коэффициент усиления по мощности, дБ | не менее 20 |
| Выходная мощность, мВт | не менее 100 |
| КСВН входа и выхода | не более 2 |
| Ток потребления, мА | не более 200 |
| Преобразователь сигнала |
| Рабочий диапазон частот выходного сигнала промежуточной частоты, ГГц | 0,06-2 |
| Коэффициент преобразования, дБ | не менее 4 |
| КСВН входа и выхода | не более 2 |
| Ток потребления, мА | не более 100 |

Предельно-допустимые и предельные значения параметров режимов эксплуатации должны соответствовать нормам, установленным в таблице 2.

Таблица 2 - Предельно-допустимые  и предельные режимы эксплуатации МИС

| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | предельно-допустимый режим | предельный режим |
|  |  | не менее | не более | не менее | не более |
| Мощность входного импульсного сигнала, Вт |  | – | – | – | 5 |
| Напряжение Питания усилителя мощности, В |  | 15 | 30 |  | 30 |
| Напряжение питания малошумящего усилителя и преобразователя частоты, В |  | 5 | 10 |  | 10 |

Требования безотказности

Гамма-процентная наработка до отказа Тγ МИС при γ = 95 %, в режимах и условиях, установленных в настоящем требовании к техническим характеристикам, должна быть не менее 20 000 ч в пределах срока службы Тсл 20 лет.

Требования сохраняемости

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ МИС при γ = 95 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 20 лет.

Указания по применению и эксплуатации

При работе с МИС и при их монтаже необходимо предусматривать защиту от воздействия статического электричества.

При работе с МИС не допускается касание незащищенными руками, твердым инструментом и другими предметами.

МИС следует брать вакуумным пинцетом.

МИС после снятия с эксплуатации, подлежит утилизации в порядке и методами, устанавливаемыми в контракте на поставку.

МИС не должны иметь резонансных частот в диапазоне частот до 100 Гц.

При монтаже МИС в микросборках, предназначенных для ВВСТ необходимо выполнение следующих условий:

- монтаж МИС должен осуществляться методом наклейки, способ монтажа кристалла - прямой. При наклейке следует использовать клей ЭЧЭ-С. Допустима температура при наклейке 175 °С, время выдержки – 2 часа. Основание, на которое наклеивается кристалл МИС, должно быть золоченное, толщина покрытия не менее 2,5 мкм;

- разварку земляной шины по длинной стороне кристалла производить с шагом 150 мкм;

- входы и выходы ВЧ сигнала микрополосковые, согласованные с подводящими каналами;

- присоединение выводов к контактным площадкам МИС производится методом термоультразвуковой сварки. В качестве выводов должна применяться золотая проволока марки Зл ПД 2,5 ТУ 48-1-415-77 или Зл 999,9 
ТУ 48-1-353-86;

- выводы после сварки не должны касаться структуры МИС и боковых ребер МИС;

- не допускается смещение сварных точек, приводящее к закорачиванию элементов структуры;

- не допускается сильное натяжение и провисание выводов;

- не допускается разрыв (пережатие) вывода на месте сварки.

При установке МИС с интегрированной на кристалл антенной необходим корпус ВВСТ, проницаемый для электромагнитного излучения в диапазоне 57-64 ГГц.

При монтаже МИС не допускается использование материалов, вступающих в химическое и электрохимическое воздействие с защитным покрытием и другими элементами конструкции МИС.

В случае использования части МИС из общей упаковки, не использованные МИС должны быть повторно упакованы в герметичную тару.

После снятия с эксплуатации МИС (аппаратуры в которую входят МИС) подлежат утилизации.